- ATX210覆层测厚仪

ATX210覆层测厚仪概述

ATX210覆层测厚仪是磁性、涡流一体的便携式覆层测厚仪，它能快速、无损伤、精密地进行涂、镀层厚度的测量；既可用于实验室，也可用于工程现场；广泛地应用在制造业、金属加工业、化工业、商检等检测领域；是材料保护专业必备的仪器。
       
  ATX210覆层测厚仪符合以下标准：

- GB/T4956-1985 磁性方法

- GB/T4957-1985 涡流方法

- JB/T8393-1996 磁性和涡流覆层测厚仪

- JG889-95 《磁阻法测厚仪》

- JJG818-93 《电涡流式测厚仪》

ATX210覆层测厚仪功能特点

- 采用了磁性和涡流两种测厚方法，可无损地测量

- 磁性金属基体(如钢、铁、合金等)上非磁性覆层厚度(如锌、铝、铬、铜、橡胶、油漆等)

- 非磁性金属基体(如铜、铝、锌、锡等)上非导电覆层厚度(如:橡胶、油漆、阳极氧化膜等)

- 具有两种测量方式：连续测量方式（CONTINUE）和单次测量方式（SINGLE）

- 具有两种工作方式：直接方式(DIRECT)和成组方式(Appl)

- 设有五个统计量：平均值、最大值（MAX）、最小值（MIN）、测试次数（NO．）、标准偏差

- 可采用两种方法对仪器进行校准,并可用基本校准法对测头的系统误差进行修正

- 具有存贮功能：可存贮100 个测量值

- 具有删除功能：对测量中出现的单个可疑数据进行删除，也可删除存贮区内的所有数据

- 可设置限界：对限界外的测量值能自动报警；并可用直方图对一批测量值进行分析

- 具有电源欠压指示功能

- 操作过程有蜂鸣声提示

- 具有错误提示功能，通过屏显或蜂鸣声进行错误提示

- 设有两种关机方式：手动关机方式和自动关机方式

ATX210覆层测厚仪技术参数

- 测头类型：F | N

- 测量原理：磁感应 | 电涡流

- 测量范围：0-1250um | 0-1250um 0-40um(铜上镀铬)

- 低限分辨力：0.1um

- 探头连接方式：一体化

- 示值误差：F | N

1.  一点校准(um)：±[2%H+1]
            2.  两点校准(um)：±[（1%~3%）H+1]
            3.  一点校准(um)：±[2%H+1.5]
            4.  两点校准(um)：±[（1%~3%）H+1.5]

- 测量条件：F | N

1.  最小曲率半径(mm)：凸1.5 | 凹9
           2.  基体最小面积的直径(mm)：ф7
           3.  最小临界厚度(mm)：0.5
           4.  最小曲率半径(mm)：凸3 | 凹10
           5.  基体最小面积的直径(mm)：ф5
           6.  最小临界厚度(mm)：0.3

- 温湿度：0~40℃ | 20%RH～90%RH

- 统计功能：平均值、最大值（MAX）、最小值（MIN）、测试次数（NO．）、标准偏差

- 工作方式：直接方式(DIRECT)和成组方式(Appl)

- 测量方式：连续测量方式（CONTINUE）和单次测量方式（SINGLE）

- 上下限设置：有

- 存储能力：100个测量值

- 关机方式：手动和自动

- 电源：二节AAA型（7号）1.5V电池

- 外形尺寸：110×50×23mm

- 重量：100g

ATX210覆层测厚仪基本配置

- ATX210覆层测厚仪主机

- 铁基体和铝基体

- 标准片一套|五片

- 二节AA型（5号）1.5V电池

- 使用说明书